新型墙体材料折算标砖换算表

| 类别 | 产品名称 | 外型尺寸及单位 | 比例数（标块） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖类 | 实心粘土砖 | 标准砖240×115×53mm | 1 |  |
|  | 混凝土实心砖 | 标准砖240×115×53mm | 1 |  |
|  | KPI型多孔砖 | 240×115×90mm | 1.7 |  |
|  | 空心砖 | 240×240×115mm | 4.528 | 空心配砖折半 |
|  |  | 240×200×115mm | 3.774 |  |
| 砌块类 | 加气砼砌块 | 1m³ | 684 |  |
|  | 砼空心小砌块 | 1m³ | 684 |  |
|  |  | 390×190×190mm | 9.6 |  |
|  |  | 190×190×190mm | 4.69 |  |
|  | 石膏砌块 | 1m³ | 640 |  |
| 板材类 | 装配式建筑预制墙板 | 1m³ | 1㎡ | 690 | 138 |  |
|  | 纸面石膏板、硅钙板、装饰用外墙挂板等 | 1㎡ | 32 | 厚度60mm |
|  | 隔墙条板、GRC、石膏条板等 | 1㎡ | 64 | 厚度90mm |
|  | 水泥基外墙条板 | 1㎡ | 128 | 厚度120mm |